Załącznik nr 1 do ……….

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup sortów mundurowych dla pracowników Służby Parków Narodowych wykonanych według wzorów określonych: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych, oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk /Dz. U. Nr 89 z 20 maja 2005 r. poz. 754 z poż zm/, oraz środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze wykonana wg opisu wymienionego w specyfikacji

Na pełny zestaw sortów mundurowych składa się:

MUNDUR WYJŚCIOWY

1. Mundur męski lub damski (marynarka + spodnie/spódnica)

Marynarka

Zapinana na dwa guziki jednorzędowe. Tył bez rozporka ze szwem pośrodku. Po lewej stronie z przodu marynarki u góry wykonana kieszeń piersiowa z listewką W dołach przodów kieszenie z dwiema wypustkami i patką. Rękawy wykonane jako dwuczęściowe z rozporkiem u dołu do którego przyszyty jest guzik, 10 cm od dołu rękawa wykonana jest stębnówka. W podszewce wykonane są dwie kieszenie wewnętrzne z wypustkami. Na stójce kołnierza przyszyty wieszak z taśmy wieszakowej. Guziki mundurowe administracyjne z orłem w koronie.

Spodnie /spódnica

W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestębnowane na 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasek jest przedłużony o 5 cm i zakończony prosto. Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszeń z dwoma wypustkami zapinana na guzik.

Wykaz surowców użytych do produkcji munduru:

Tkanina zasadnicza:

- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru

- surowiec – 45 % wełna, 55 % elana

- masa powierzchniowa – 333 g/m2 ±13 g/m2

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 4 stopnie

- kurczliwość po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 1 do 1,5 %

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968, w kierunku wzdłużnym min. 90 daN, w kierunku poprzecznym min. 54 daN

- odporność na piling wg PN-91/P-04619 nie mniej niż 4 stopnie

alternatywnie: Tkanina zasadnicza:

- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru

- surowiec – 44 % wełna, 54 % poliester, 2 % lycra

- masa powierzchniowa – 200 g/m2 ± 5 g/m2

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 4 stopnie

- kurczliwość wg PN-EN 25077 do 2 %

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 w kierunku wzdłużnym min. 48,5 daN

2. Koszula męska/damska w kolorze białym

Koszula męska w kolorze białym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy  imitacja plisy szerokość 3,5 cm. Przód prawy podwinięty 1 + 3 cm do spodu. Z lewej strony  naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

Tkanina zasadnicza

- biała 100 % bawełna, ewentualnie niewielka domieszka elany lub poliestru do 10%

Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 2 warstwowy

- stójka 1 warstwa

- mankiet 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

Nici

- dobrane do koloru tkaniny

Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

- ilość guzików: wzrost 170 .

- wzrost 175-195

Zaszewki - gorsowe od rozm. 46 do 50. dot. koszuli damskiej

3. Koszula męska/damska w kolorze oliwkowozielonym

Koszula męska w kolorze oliwkowozielonym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3,5 cm. Przód prawy podwinięty 1 + 3 cm do spodu. Z lewej strony naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach

okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

Tkanina zasadnicza

- biała 100 % bawełna, ewentualnie niewielka domieszka elany lub poliestru do 10%

Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 2 warstwowy

- stójka 1 warstwa

- mankiet 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

Nici

- dobrane do koloru tkaniny

Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

- ilość guzików: wzrost 170 .

- wzrost 175-195

Zaszewki - gorsowe od rozm. 46 do 50. dot. koszuli damskiej.

4. Krawat

Krawat w kolorze zielonym (wg zatwierdzonego wzoru) złożony z 3 elementów, połączonych ze sobą dwoma szwami (stębnówka). Szerokość krawata 95 mm ± 5 mm, długość 1400 mm ± 50 mm.

5. Kurtka zimowa męska/damska

Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka na podszewce pikowanej (przód i tył), rękawy

ocieplone (ocieplenie + poszewka), zapinana z przodu na zamek przykryty listwą zapinaną na

4 guziki. Kieszenie boczne z patką. W bocznych częściach wykonane kieszenie pionowe. W górnych częściach przodu wykonane kieszenie skośne z wypustką. Tył trzyczęściowy na wysokości talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyjściem wewnątrz w podszewce przez oczka. rękawy pięcioczęściowe z mankietem i dwoma zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszeń z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane na zapinkę i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył podszewki pikowane. Dół kurtki podwinięty i ściągnięty sznurkiem. Większość stębnówek potrójna.

Tkanina zasadnicza:

- kolor zielony wg zatwierdzonego wzoru

- surowiec – 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon

- masa powierzchniowa – 390 g/m2 ±16 g/m2

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niŜ 3 stopnie

- kurczliwość po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 3 do 4 %

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 min. 18 daN w obu kierunkach

Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym:

- kolor khaki wg zatwierdzonego wzoru

- surowce – 100 % wiskoza

- masa powierzchniowa – 90 g/m2 ± 5 g/m2

- splot skośny 3/1

- trwałość kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej niż 3 stopnie

6. Kapelusz męski / damski

- materiał filcowy,

7. Czapka mundurowa

Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce półjedwabnej. Pośrodku denka na podszewce naszyta jest folia. Kwatery są bez podszewki. Kwatery czapki z przodu usztywnione są włókniną termoplastyczną. Na otok nałożona jest taśma dekoracyjna. Daszek czapki koloru brązowego z brązowym spodem. Nad daszkiem przymocowany jest na dwóch guzikach pasek skórzany – brązowy ze sprzączką po prawej stronie. Na bokach kwater czapki przy szwach wprawione są po dwa wietrzniki brązowe (oczka szewskie).

Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków:

- tkanina zasadnicza oliwkowo-zielona

- podszewka khaki

- włóknina termoplastyczna s. 2062-649-507-046 CG

- splot skośny 3/1

- trwałość kolorów w temp. 40º

Rodzaj szwów i ściegów maszynowych

- szwy zgodnie z PN-83/P-84501

- występujące szwy: 0,6 cm; 1 cm; 2cm

- ściegi maszynowe zgodnie z PN-83/P-84502

- maszyna stebnówka – 4-5 ściegów na 1 cm

- maszyna czapnicza - 3-4 ściegów na 1 cm

- maszyna do szycia daszków – 3 ściegi na 1 cm

8. Dystynkcje

9. Orzeł w koronie wykonany z metalu, w kolorze srebrnym

MUNDUR POLOWY

1. Spodnie do munduru polowego

W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestębnowane na 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasek jest przedłużony o 5 cm i zakończony prosto. Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszeń z dwoma wypustkami zapinana na guzik.

Tkanina zasadnicza:

- kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru,

- surowiec – 45 % wełna, 55 % elana,

- masa powierzchniowa – 333 g/m2 ±13 g/m2,

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 4 stopnie,

- kurczliwość po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 1 do 1,5 %,

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968,

- w kierunku wzdłużnym min. 90 daN,

- w kierunku poprzecznym min. 54 daN,

- odporność na piling wg PN-91/P-04619 nie mniej niż 4 stopnie,

2. Kurtka męska / damska z odpinaną podpinką z  polaru ciemnozielona

surowiec: 100% poliester + laminat (wodoodporna membrana przepuszczająca parę wodną)na podszewce tzw. siatce (surowiec: 100% poliamid) zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisą wierzchnią kieszenie dolne naszywane z ozdobną fałdą przykrytą patką kurtka cięta w pasie z wszytym tunelem z gumką - trokiem umożliwiającym ściągnięcie kurtka ze stójką, w której znajduje się zwijany kaptur w części górnej 2 kieszenie - 1 cm listewki przykryte patkami i pionowa ramka z 2 listewek z podłożonym zamkiem rękawy 2 częściowe, z dwoma zakładkami na szwie łokciowym, wykończone mankietem częściowo ściągniętym gumą w mankiecie wszyte ozdobne zapinki na zatrzaski umożliwiające regulację na lewym rękawie w części dolnej naszyta ozdobna kieszonka przykryta patką ,szwy podklejone na gorąco taśmą specjalną w celu zapewnienia nieprzemakalności w czasie silnego deszczu,napy mosiężne z wierzchnią częścią palstikową

BLUZA - PODPINKA POLAROWA kolor zielony surowiec: 100% poliester zapinana na zamek posiada 3 kieszenie odszyte zamkami stójka i dół odszyte tunelem na gumkę - trok do regulacji obwodu zamki kostkowe umożliwiające podpięcie kurtki wierzchniej rękawy wykończone mankietem z polaru

3. Koszula męska /  damska z długim rękawem oliwkowozielonym

Koszula męska w kolorze oliwkowozielonym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3 cm na aparat. Przód prawy podwinięty 3 cm do spodu, krawędź przodu owerlockowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na guziki. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

Opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- hetman khaki 100 % bawełna, ewentualnie niewielka domieszka elany lub poliestru do 10%

Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza

- stójka 1 warstwa

- mankiet 1 warstwa

- patka 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

Nici

- dobrane do koloru tkaniny

Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

- ilość guzików: wzrost 170 - 14 szt.

- wzrost 175-195 - 15 szt.

4. Koszula męska / damska z krótkim rękawem oliwkowozielonym

Koszula męska w kolorze oliwkowozielonym z krótkim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3 cm na aparat. Przód prawy podwinięty 3 cm do spodu, krawędź przodu owerlockowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na guziki. Rękawy krótkie, w dole imitacja mankiecika szerokości 3 cm na aparat. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.

Tkanina zasadnicza

- hetman khaki 100 % bawełna, ewentualnie niewielka domieszka elany lub poliestru do 10%

Wkładka z naniesieniem

- kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza

- stójka 1 warstwa

- patka 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

Nici

- dobrane do koloru tkaniny

Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe

- ilość guzików: wzrost 170 - 14 szt.

- wzrost 175-195 - 15 szt.

5. Krawat

Krawat w kolorze zielonym (wg zatwierdzonego wzoru) złożony z 3 elementów, połączonych ze sobą dwoma szwami (stębnówka). Szerokość krawata 95 mm ± 5 mm, długość 1400 mm ± 50 mm.

6. Czapka letnia

Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce półjedwabnej. Pośrodku denka na podszewce naszyta jest folia. Kwatery są bez podszewki. Kwatery czapki z przodu usztywnione są włókniną termoplastyczną. Na otok nałożona jest taśma dekoracyjna. Daszek czapki koloru brązowego z brązowym spodem. Nad daszkiem przymocowany jest na dwóch guzikach pasek skórzany – brązowy ze sprzączką po prawej stronie. Na bokach kwater czapki przy szwach wprawione są po dwa wietrzniki brązowe (oczka szewskie).

Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków:

- tkanina zasadnicza oliwkowo-zielona

- podszewka khaki

- włóknina termoplastyczna s. 2062-649-507-046 CG

- splot skośny 3/1

- trwałość kolorów w temp. 40º

Rodzaj szwów i ściegów maszynowych

- szwy zgodnie z PN-83/P-84501

- występujące szwy: 0,6 cm; 1 cm; 2cm

- ściegi maszynowe zgodnie z PN-83/P-84502

- maszyna stebnówka – 4-5 ściegów na 1 cm

- maszyna czapnicza - 3-4 ściegów na 1 cm

- maszyna do szycia daszków – 3 ściegi na 1 cm

6. Czapka zimowa

Wierzch czapki uszyty jest z dwóch elementów zszytych i przestębnowanych. Do przedniej części czapki doszyty jest daszek z tkaniny zasadniczej. Nad daszkiem naszyty jest pasek wzmacniający. Na pozostałym obwodzie doszyte są elementy chroniące tył głowy, uszy i brodę przed zimnem. Elementy te wykonane są z tkaniny zasadniczej jako wierzch i dzianiny polar jako wycieplenie, brzegi obszyte są lamówką. Po wywinięciu łączone są ze sobą za pomocą rzepu. Wewnątrz czapki wszyta jest pikówka włókniny ocieplającej na poszewce wiskozowej.

Tkanina zasadnicza:

- kolor zielony wg wzoru

- surowiec – 100 % poliester + laminat

- laminat – wodoodporna membrana przepuszczająca parę wodną

- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej – 150 g/m2 ±10 g/m2

- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 3 stopnie

- kurczliwość po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 min. 45 daN w obu kierunkach

- wodoszczelność tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 przed użytkowaniem - min. 10000 mm po 10 praniach wg.PN-EN 25077 min 10000 mm

- opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092-Ret (model skóra) < 14 m2 x Pa/w

Podszewka:

- kolor wg zatwierdzonego wzoru

- surowce – wiskoza 100 %

- masa powierzchniowa – 90 g/m2 ± 10 g/m2

- trwałość kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej niŜ 3 stopnie

Dzianina odzieżowa antypilingowa typu polar

- kolor wg zatwierdzonego wzoru

- surowiec – 100 % poliester

- masa powierzchniowa wg PN–P- 04613:1997 - 355 g/m2 ±18 g/m2

- rodzaj wykończenia – prawa strona baranizowana

- kurczliwość wg PN-P-04797 : 1993 max 7 %

- odporność wybarwień wg PN – ISO 105-min. 3 stopień

- odporność na piling wg PN-P-04663:1992 min. 3 stopień

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE MUNDURY

1. Półbuty męskie / damskie do munduru wyjściowego

Obuwie męskie wykonane całkowicie ze skór naturalnych w kolorze brązowym. Wierzchy skóra bydlęca gr. 1,4 – 1,6 mm. Podeszwy poliuretanowe, oczka do sznurowadeł z ciemnego mosiądzu szt.12 ( na parę ).Sznurowadło brązowe o grubości 7 mm.

- wierzchy ze skóry bydlęcej Buffalo w kolorze brązowym o grubości 1,4-1,6 mm

- podszewka z dwoiny świńskiej (welurowa międlona) w kolorze beżowym o grubości 0,8-0,9 mm

- podszewka przyszwy (wkład obuwiowy bawełniany CIS 45420/150/L40) w kolorze beżowym

Spody

- podszewka poliuretanowa w kolorze brązowym

- podpodeszwa z włókniny texon w kolorze beżowym

- podkówka z włókniny texon o grubości 1,25 mm

- zakładka ze sztucznej skóry (zakładkowa formowana)

- wyściółka z dwoiny świńskiej w kolorze beżowym o grubości 0,8-0,9 mm

- wypełnienie wyściółki : pianka lateksowa z klejem

Materiały pomocnicze

- wszywka wyściółki w kolorze beżowym

- oczka do sznurowadeł z ciemnego mosiądzu – sztuk 6

- nici brązowe o grubości 0,4 mm

- nici maszynowe brązowe o grubości 1,2 mm

- sznurowadła w kolorze brązowym o grubości 7 mm

2. Półbuty męskie / damskie na grubej zelówce w kol. brązowym

półbuty klejone w kolorze ciemnobrązowym na grubej zelówce z

membraną klimatyczną.

- materiał użyty do produkcji wierzchów: hydrofobizowany bukat o grubości 1,8-2,0 mm,

- podszewka z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną – wodoodporną, oddychającą o możliwości wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m2 przez 24 godziny.

- oczka metalowe 4 pary

- haki 1 para

- nit ozdobny 1 para

- sznurowadła bawełniane okrągłe dł. 80 cm

3. Buty zimowe w kol. zielonym

- materiał zewnętrzny – skóra,

- wyścielone membraną „Gore – Tex” lub równoważne

- podeszwa dostosowana do trudnego terenu,

- wysokie, obejmujące kostkę,

- kolor : brązowy

4. Rękawice męskie /  damskie

Rękawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skór bydlęcych rękawiczniczych, szyte maszynowo w kolorze brązowym. Sposób szycia – na wywrotkę. Na wierzchu jest haft ozdobny, 3-nitki dwurzędowe szyte na maszynach hafciarskich. W przegubie wszyta jest gumka jako ściągacz. Lamówka jest zawijana, a następnie maszynowo przeszyta. Wkład ocieplany wykonany z anilany. Całość szyta nićmi poliestrowymi – synton 60, ściegiem płaskim stębnowym.

Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

- skóra bydlęca rękawicznicza o grubości 0,8 – 1,1 mm

- nici Synton 60, poliestrowe

- wkład dziany z anilany

- gumka bieliźniana o szerokości 6 mm

- orebka foliowa

- wszywka z numerkiem wielkościowym

Rodzaj szwów i ściegów maszynowych

- boki rękawiczek oraz palce szyte są ściegiem płaskim stębnowym na wywrotkę, na  maszynach laszówkach – gęstość ściegów wynosi 5-6 na 1 cm. Dopuszczalne jest sztukowanie elementów rękawiczek.

5. Szalik w kolorze zielonym

Wykonany z tkaniny łatwo wracającej do pierwotnego wyglądu po zgnieceniach lub zmoknięciu, o wysokim stopniu odporności na piling. Kolor zielony wg wzoru z dokumentacji w tej samej tonacji co kapelusz.

skład:

- 76 % wełna

- 10 % kaszmir

- 14 % nylon

- gramatura tkaniny: 364 g/m2 ± 9 g/m2

- wymiar: 140 cm x 25 cm

6. Skarpety letnie w kolorze zielonym

Skarpety w kolorze zielonym (wg zatwierdzonego wzoru) – letnie. SKŁAD: 80% bawełna 20% poliamid

7. Skarpety zimowe  w kolorze zielonym wg. zatwierdzonego wzoru

8. Rajstopy letnie w kolorze cielistym

9. Rajstopy zimowe w kolorze cielistym

BHP

Odzież ochronna i robocza dla pracowników umysłowych

1. Ubranie robocze

Bluza i spodnie wykonane z tkaniny elanobawełnianej w kolor. khaki. Kurtka z 4 kieszeniami zewnętrznymi zapinanymi na  zatrzask, na podszewce ze stójką. Spodnie z 2 kieszeniami wewnętrznymi z przodu i jedną zewnętrzną z tyłu zapinaną na zatrzask

2. Koszula

Wytrzymała, łatwa w pielęgnacji koszula flanelowa zapewniająca aktywną regulację wilgoci długi rękaw, zapinana na guziki, jedna lub dwie kieszenie na piersiach.

3. Torba naramienna lub plecak

Pojemność od 20 do 40 l, materiał: skóra (torba) lub cordura (plecak)

4. Ubranie przeciwdeszczowe (kurtka + spodnie)

Kurtka i spodnie z materiału „flexothane ”lub podobne: do kurtki dopinana kamizelka, wodochronna, kaptur chowany w kołnierzu, dwie kieszenie zewnętrzne, zapinana na zamek błyskawiczny, kolor: zielony

5. Gumowce –pracownik

Ze wzmocnionej gumy, kolor zielony lub czarny

6. Wodery

Szelki, kieszonka wewnętrzna, kolor zielony

Ze wzmocnionej gumy, kolor zielony lub czarny

7. Rękawice ocieplane

Rękawice ocieplane, powlekane.- wykonane z wysokiej jakości pętelkowej przędzy akrylowej, która gwarantuje komfort użytkowania oraz ciepło- oblewane spienionym lateksem- zakończone ściągaczem- powleczenie zapewnia przyczepność, elastyczność oraz wygodę użytkowania- wytrzymałość i wysoka jakość gwarantują zadowolenie użytkowników.

8. Bluza

- bardzo ciepły i wytrzymały materiał NANUK 300 lub podobny  z dzianinową stroną zewnętrzną i przypominającą filc stroną wewnętrzną.

9. Kurtka zimowa

- Materiał główny: bardzo nieprzemakalny, wiatroszczelny i charakteryzujący się bardzo dobrą oddychalnością materiał TEXAPORE O2+ 2L lub podobny,

- wypełnienie: bardzo ciepła, niezwykle sprężysta sztuczna włóknina,

- kaptur, rękawy i boki: umiarkowanie ciepła, elastyczna sztuczna włóknina (MICROGUARD STRETCH, 80 g/m²lub podobny),

- odpinany kaptur,

- wentylacyjne zamki błyskawiczne pod pachami,

- kieszeń na piersi, 2 kieszenie na biodrach, 3 kieszenie wewnętrzne.

10. Buty ocieplane (męskie lub damskie)

GORE-TEX  lub podobne wykonane ze skóry gładkiej w kolorze ciemnobrązowym. Buty muszą posiadać ergonomiczną antypoślizgową podeszwę z systemem amortyzującym uderzenia. Wewnętrzna część butów wykończona skórzaną wyściółką. Buty powinny posiadać wymienną skórzaną wkładkę.

Odzież ochronna i robocza dla pracowników fizycznych

1. Ubranie robocze

Bluza i spodnie wykonane z tkaniny elanobawełnianej w kolor. khaki. Kurtka z 4 kieszeniami zewnętrznymi zapinanymi na  zatrzask, na podszewce ze stójką. Spodnie z 2 kieszeniami wewnętrznymi z przodu i jedną zewnętrzną z tyłu zapinaną na zatrzask

2. Czapka robocza

Obwód regulowany paseczkiem z tyłu czapki, wykonane z bawełny posiadają sztywny daszek, wywietrzniki nadają się do wykonywania nadruków tak w części frontowej jak i z tył.

3. Koszula

Koszula flanelowa. Długi rękaw, zapinana na guziki, jedna lub dwie kieszenie na piersiach, kolor ciemnozielony, oliwkowy, khaki lub inny kolor maskujący

4. Buty robocze

GORE-TEX   lub podobne wykonane ze skóry gładkiej w kolorze ciemnobrązowym. Buty muszą posiadać ergonomiczną antypoślizgową podeszwę z systemem amortyzującym uderzenia. Wewnętrzna część butów wykończona skórzaną wyściółką. Buty powinny posiadać wymienną skórzaną wkładkę.

5. Rękawice robocze

Pięciopalcowe, wykonanych z tkaniny wodoszczelnej i oddychającej, ocieplonych, kolor zielony lub czarny.

6. Okulary

- małą wagą (tylko 80g).

- szybka wykonana z poliwęglanu pokryta powłoką w technologii SUPRAVISION

- wysoką trwałością na zadrapania (od zewnątrz) i niezaparowalnością (od wewnątrz).

- chronią w 100 % przed promieniowaniem UV, uderzeniami ciał stałych ze średnią energią uderzenia (prędkość uderzenia do 120 m/s) kroplami cieczy szkodliwych, odpryskami płynnego metalu.

7. Ochronniki słuchu

- lekkości (204g) z średnim stopniem tłumienia

- wkładane ochronniki

- mocowany dwupunktowo pałąk oparty na stali szlachetnej. Zapewniają optymalną ochronę i komfort użytkowania nawet przy długim noszeniu.

8. Gumowce

Ze wzmocnionej gumy, kolor zielony lub czarny

9. Buty ocieplane

GORE-TEX   lub podobne wykonane ze skóry gładkiej w kolorze ciemnobrązowym. Buty muszą posiadać ergonomiczną antypoślizgową podeszwę z systemem amortyzującym uderzenia. Wewnętrzna część butów wykończona skórzaną wyściółką. Buty powinny posiadać wymienną skórzaną wkładkę.

6. Fartuch roboczy damski

Wykonany z bardzo trwałego materiału bawełniano-poliestrowego.

9. Obuwie profilaktyczne damskie

Przeciwpoślizgowe z pełnym profilem ortopedycznym, wyściółka i cholewka skórzana, możliwość regulacji tęgości.

10. Rękawice ocieplane

- Rękawice ochronne ocieplane polarem:

- część chwytna oraz kciuk z dodatkowym wzmocnieniem,

- w nadgarstku na wierzchniej stronie zapięcie na pasek, umożliwiające lepsze dopasowanie rękawicy,

- ściągacz zakończony troczkiem co gwarantuje szczelność rękawicy,

- sprawdzają się w trudnych warunkach pracy zimą.